TECHNICAL  DATA  SHEET        POLYTECHNISCH BEDRIJF

COMPAKTUNA®     BVBA/SPRL

INDUSTRIEPARK-ZWIJNAARDE 6

9052 ZWIJNAARDE-BELGIUM

TEL+32 9 221 11 16

FAX+32 9 221 85 01 


COMPAKTUNA PRO® （PTB乳液）
一般说明
COMPAKTUNA PRO 是一种水性聚合物塑性分散液及添加剂。
1. 性能
COMPAKTUNA PRO 改进砂浆，并赋予它们:

· 极好的防水性
· 优异的工作性
· 让人惊奇的柔韧性
COMPAKTUNA PRO 可与各种水泥配合使用。
2. 应用
· 防水：地窖 – 水箱 – 下水道 – 游泳池 – 湿墙 – 卫生间, 等。
· 各种粘结和抹面。 1～ 3 mm 的薄层。能粘结玻璃、石英等。
· 接缝：可用于硬的和软的，具有弹性。
· 装饰混凝土：防裂人造石块– 花岗岩 – 人造大理石。
· 清水混凝土：采用1～ 5 mm 的光面层就可以了。
· 混凝土结构：修补 – 加固 – 防护。
· 混凝土道路：修补 – 抹平。
· 混凝土地板和楼板：可以做到防尘。
· 旧的工业地板：裂缝修补，铺设1～ 5 mm 薄层可以起来耐磨作用。
· 新的工业地板：裂缝修补，铺设5～ 10 mm 的耐磨层，无需中间的抹面层，整体性好，防裂。
· 玻璃-混凝土： 防裂 – 粘结性强 – 防水。
· 板岩 – 侏罗纪的岩石 – 石英岩：与墙面和地面具有很高的粘结性– 防裂接缝。
· 玻璃马赛克：快速且完美无缺地铺设在薄的粘结层上。
· 陶器和装饰性墙砖：铺设和接缝，优其是在壁炉上。
· 聚苯乙烯– 软木 –木丝水泥平板： 胶结 – 抹灰 – 铺贴。
技术数据：
	聚合物类别
	：
	氯乙烯、乙烯、乙烯酯三元共聚物

	玻璃化温度
	：
	Tg DSC ~ + 7°C

	外观
	：
	乳白色溶液

	密度
	：
	1,12 ± 0,01

	pH值
	：
	7-9

	可溶性
	：
	完全溶于水

	粘性 (at 23°C)
	：
	80 ± 20 mPa.s

	固体含量
	：
	52 ± 1%

	最低成膜温度
	：
	7°C


安全及卫生数据：
	可燃性
	：
	不燃

	毒性
	：
	无毒


存储：
在封闭的原始包装中。.

免受霜冻和热。
产品性能描述:

1) 抗弯和抗压强度
砂浆 EN 196-1
水泥 CEM I 42,5 R

	配方
	抗弯强度
	抗压强度

	参照组
COMPAKTUNA PRO 1/2

COMPAKTUNA PRO 1/5
	7.79

9.67

9.60
	46.8

39.0

39.8


1/2= 1 份 COMPAKTUNA PRO 和2 份的水
1/5= 1 份 COMPAKTUNA PRO 和 5份的水
2) 粘结性
进行粘结性试验，采用由30% CEM II/B-M 32,5水泥， 70% 砂和1体积COMPAKTUNA PRO 和2体积的水组成的砂浆。
液料用量为粉料用量的16～ 21% 。
在所有情况下，粘结性满足欧洲标准EN 12004的要求。该标准要求的粘结性为 0,5 N/mm²。
	配方
	粘结性

	
	16%
	17%
	18%
	19%
	20%
	21%

	参照组
COMPAKTUNA PRO
	0,00

1,15
	0,00

1,32
	0,00

1,41
	0,00

1,52
	0,00

1,58
	0,00

1,22


3) 防水性
a.吸水性：
通过浸在水中的砂浆试件来确定(40x40x160 mm): 

1.砂浆EN 196-1

   水泥 CEM I 42,5 R

	配方
	浸泡后的吸水量（克）

	
	1 h
	2 h
	4 h
	8 h
	24 h
	48 h

	参照组
COMP. PRO 1/2

COMP. PRO 1/5
	20,2

4,7

8,5
	22,7

5,2

9,7
	24,7

6,0

10,8
	26,4

6,9

11,6
	27,2

8,4

12,9
	27,3

9,1

13,9


2.砂浆 EN 196-1

   水泥 CEM II/B-M 32,5

	配方
	浸泡后的吸水量（克）

	
	1 h
	2 h
	4 h
	8 h
	24 h
	48 h

	参照组
COMP. PRO 1/2

COMP. PRO 1/5
	33,6

6,2

11,0
	34,1

7,5

12,6
	34,6

8,7

14,1
	34,9

9,7

15,1
	35,8

10,8

16,2
	36,3

11,5

17,7


参照组浸水1小时后，吸水34克，几乎饱和。而COMPAKTUNA PRO 1/2的砂浆浸水6个月后，也未饱和(吸水22,7 克)。
	               参照组浸水1小时   [image: image2.png]



	COMPAKTUNA PRO 组浸水 24小时[image: image3.png]





	[image: image4.png]



	COMPAKTUNA PRO 组浸水1年



b. 抵抗化学物质侵蚀
由于COMPAKTUNA PRO赋予砂浆极好的防水性，砂浆也具有很高的抵抗酸腐蚀的能力。下面照片中的试件在10%乳酸中浸泡7天。

参照组完全腐蚀，而COMPAKTUNA PRO砂浆试件仅在水渗透的地方腐蚀。砂浆是用波特兰水泥制成。
	参照组
	
	COMPAKTUNA PRO砂浆试件


如果同时采用COMPAKTUNA PRO 和高铝水泥，抗化学腐蚀的能力将进一步得到提高。
4) [image: image5.png]


[image: image6.png]


柔韧性:

将100 克的纯 COMPAKTUNA PRO 加入到 300 克的砂浆粉料中，搅拌后制成 2 mm 厚的薄片。
养护 7天后，砂浆薄片可弯成的情况如下面照片所示。
[image: image7.emf]
	[image: image1.png]



0965

	BVBA POLYTECHNISCH BEDRIJF SPRL

Industriepark – Zwijnaarde 6

B-9052 Gent

05



	0965-CPD-AH011

EN 934-2

防水剂
EN 934-2: T.9

氯含量 < 0,1% m/m

碱含量 < 0,5% m/m




本资料所提供的数据是与目前我们知识状况相一致，允许用户仔细检查所提供数据。随着技术进步和发展，我们保留更改产品技术参数的权利。我们建议在施工前要进行试配，因为我们无法控制应用过程的各种条件，特别是当其它公司的原材料与本产品一起使用时。用户有义务调查的第三方产品造成工程质量问题的可能性，如果有必要，进行澄清。

� EMBED Unknown  ���





� EMBED Unknown  ���








[image: image8.png]


_1012633703.bin

_1012633864.bin

